УДК 621.9

К ВОПРОСУ СТОЙКОСТИ РЕЗЦОВ С РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ               ПРИ ВЕРШИНЕ

Пряжникова Анастасия Анатольевна

Магистр 2 года,

кафедра «Инструментальные и метрологические системы»

Тульский государственный университет

Научный руководитель: В.В. Иванов,

доктор технических наук, профессор кафедры «Инструментальные и метрологические системы»

В номенклатуре современных твердосплавных СМП для токарной обработки предусмотрены СМП с различными углами при вершине. Согласно [1, 3, 4] меньший угол при вершине инструмента способствует ее большему прогреванию и приводит к снижению его стойкости. Однако, в отечественных нормативах по режимам резания [2] данное обстоятельство учитывается только для резцов из быстрорежущих и инструментальных сталей путем введения поправочного коэффициента на скорость резания в зависимости от величины вспомогательного угла в плане ϕ1.

Такая же ситуация наблюдается и при расчетах с применением руководства по металлообработке CoroGuide [3] фирмы Sandvik Coromant. Так, для обработки заготовок из конструкционной углеродистой стали (НВ 150, материал группы 01.2 по СМС) диаметром 100 мм, длиной 500 мм, с подачей 0,15 мм/об, глубиной резания 0,5 мм, были приняты две формы СМП CNMG 120404-PF и DNMG 110404-PF с разными углами при вершине, соответственно, 80 и 55. При проведении расчетов с данными типами СМП использовались резцовые державки DCLNL 2525M12 и DDJNL 2525M11 соответственно для СМП CNMG 120404-PF (ϕ=95∘) и DNMG 110404-PF (ϕ=93∘). В результате, при практически одинаковых углах в плане ϕ=93∘ и ϕ=95∘, данную деталь рекомендуется обрабатывать с одинаковой скоростью V=460 ммин при периоде стойкости Т=15 мин, т.е. угол при вершине СМП не оказывает влияния на допускаемую скорость резания.

Для проверки справедливости выше указанных положений применительно к твердосплавным резцам в лабораторных условиях была проведена серия  экспериментов, в которых сравнивали износостойкость СМП с различными углами при вершине.

На первом этапе были проведены эксперименты с применением плоской передней поверхности на СМП правильной 3-х гранной формы 2008-0153 ТУ 48-19-307-80 (аналог по ИСО TPGN 160304) из твердого сплава Т5К10, взятых из одной партии изготовления. На отдельных СМП были заточены грани с углом при вершине ε=30∘. После установки СМП в резцовую державку с углом ϕ=60∘ обеспечивались следующие геометрические параметры: γ=0∘, α=11∘, λ=0∘. За счет разворота резцедержателя выдерживали главный угол в плане ϕ=90∘. Обработке подвергали заготовку из стали 38Х2МЮА (материал группы Р по ИСО) твердостью НВ180 с подачей S=0,15 мм/об и глубиной резания t=0,5 мм без применения СОТС. Во время обработки через каждые 15 секунд с помощью цифрового мультиметра проводили измерение термо-ЭДС, для чего заготовка и резец были изолированы от станка диэлектрическими прокладками. Результаты этих экспериментов представлены в таблице. Там же приведено среднее значение термо-ЭДС (Е) по результатам ее измерений на протяжении всего времени работы резца.

Таблица. Результаты экспериментов

| Марка сплава | ε,  | V, м/мин | τ, мин | δ, мм | Е, mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т5К10 | 30 | 110 | 6,50 | 0,40 | 13,70 |
|  | 60 |  |  | 0,42 | 14,21 |
| МС3210 | 30 | 187 | 4,00 | 0,19 | 11,70 |
|  | 60 |  |  | 0,08 | 10,20 |

Из нее видно, что, несмотря на существенное различие в углах при вершине ε, на них был достигнут практически одинаковый износ задней поверхности δ. Это обусловлено тем, что вершине с меньшим углом ε, как это не парадоксально, соответствует меньшее значение термо-ЭДС Е (температуры резания). Специально проведенными экспериментами было установлено, что данное противоречие объясняется искусственным ограничением естественной длины контакта стружки с передней поверхностью, вызванным конфигурацией узкой вершины с углом ε=30∘. Аналогичные результаты были получены и при обработке коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т (НВ180) при плоской передней поверхности на СМП из твердого сплава ВК8 с углами при вершине 90 и 30, а также из сплава Т5К10 с вершинами 60 и 30.

Современные СМП для обработки пластичных материалов имеют стружкозавивающие элементы на передней поверхности. Поэтому на втором этапе исследований были проведены эксперименты с использованием СМП правильной 3-х гранной формы 2008-0422 (аналог TPMR 160304 по ИСО), имеющей стружкозавивающие канавки, из твердого сплава с покрытием марки МС3210 при тех же условиях, но с большей скоростью резания. Полученные результаты (см. табл.) показывают, что  в условиях данного эксперимента вершина с углом ε=30∘ прогревается больше и, как следствие, больше изнашивается. Это объясняется тем, что стружкозавивающая канавка локализует естественную длину контакта стружки с передней поверхностью даже в пределах вершины с углом ε=30∘. Об этом также свидетельствует регулярная форма стружки в виде винтовой спирали 3,5…4,0 мм по сравнению с хаотичной при плоской передней поверхности. Следовательно, эту особенность необходимо учитывать при назначении скорости резания. В результате обработки этих, а также дополнительно полученных данных при точении с другими значениями скоростей резания, был выведен поправочный коэффициент KVε, учитывающий влияние угла при вершине СМП на величину скорости резания. Так, если принять KVε=1 для угла ε=60∘, то для вершины СМП с углом ε=30∘ KVε=0,85. Это же значение KVε можно рекомендовать и для угла ε=35∘, с которым изготавливают СМП типа V… по стандарту ИСО. Для СМП с плоской передней поверхностью необходимость в коэффициенте KVε отпадает. Однако из-за неудовлетворительной формы стружки применение таких СМП неэффективно.

Литература

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.

- Справочник металлиста. В 5-ти томах. – Под ред. к.т.н. А.Н. Малова. – т.4. – М.: Государственное научно-техническое изд-во машиностроительной литературы, 1959. – 778 с.

- Металлорежущий инструмент Sandvik Coromant. Основной каталог. – 2008 . – http:// www.coromant.sandvik.com/ru.

- Металлорежущий инструмент KORLOY. Техническая информация. Основной каталог. – 2010. – http://www.korloy.com/.