УДК 621.74.045

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Туманов Илья Михайлович

Магистр 2 года),

кафедра «Литейные технологии»

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Научный руководитель: Н.С. Ларичев, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Литейные технологии»

Целью данной научно-исследовательской работы является разработка методики расчёта коэффициента локализации деформации для литья по выплавляемым моделям (ЛВМ). Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- Изучение теоретических основ процесса затвердевания отливки в ЛВМ;

- Разработка методики расчёта коэффициента локализации деформации для ЛВМ;

- Проведение экспериментальных исследований для проверки разработанной методики.

- Анализ и обсуждение полученных результатов.

Объектом исследования является отливка типа «Корпус», на её примере будет производиться исследование. Будущая деталь должна удовлетворять множеством различных требований, так как она используется в авиации [1][2].

Рис. 1. Отливка типа «Корпус».

Одним из основных факторов, которые влияют на образование дефектов внутри отливки, является затрудненная усадка [3]. Для предварительных расчётов был рассчитан коэффициент локализации деформации (КЛД) по формуле [4]:

(1)

Для того, чтобы следить за изменением качества отливки, используются специализированные программные пакеты, такие как Flow-3D, которые позволяют моделировать процесс затвердевания отливки и определять распределение напряжений и деформаций в различных точках отливки. На основе полученных данных рассчитывается коэффициент локализации деформации, который позволяет оценить степень влияния деформаций на образование усадочных дефектов в отливке.

Для выявления общей закономерности для всех отливок подобного типа была придумана специальная проба, которая видоизменялась в каждлом из экспериментов.

Проведя ряд таких экспериментов была выдвинута возможная зависимость для применение её на реальной отливке. Всего было произведено 4 эксперимента:

- Эксперимент №1 – добавления продолжения стояка;

- Эксперимент №2 – уменьшение стояка;

- Эксперимент №3 – изменение толщины дна;

- Эксперимент №4 – добавление крышки и изменение формы стояка.

В рамках будущей работы достаточно будет произвести расчёт на частном случае отливки путём численного метода, а также не потребуется использования дорогостоящего оборудования и проблем с его поиском. Проведенные исследования показали, что коэффициент локализации деформации является важным параметром при оценке качества отливки и может быть использован для оптимизации технологического процесса литья. Разработанная методика также позволяет проводить анализ различных вариантов конструкции отливки и выбирать оптимальное решение с точки зрения минимизации деформаций и усадочных дефектов.

Литература

1. 	Репях С. И. Технологические основы литься по выплавляемым моделям. -Днепропетровск: ЛИРА ЛТД, 2006. – 1035 с.

2. 	Шкленник Я. И. Литьё по выплавляемым моделям / Озёров В.А. -Москва: Машиностроение, 1984. – 403 с.

3. 	Ларичев Н. С. Исследование процесса образования пористости при затрудненной усадке и разработка методов расчета питающих систем фасонных отливок. -Москва, 2018. – 131 с.

4.  Ларичев Н. С. Исследование процесса образования пористости при затрудненной усадке и разработка методов расчета питающих систем фасонных отливок. -Москва, 2018. – 5 с.