УДК 621.981

Влияние анизотропии механических свойств обрабатываемых материалов на силовые режимы и предельные возможности формоизменения листовых заготовок с отверстием

Р.А. Мурасов, В. М. Никитенко

Студент 2 курса

кафедра «Материаловедение  и ОМД»

Ульяновский государственный технический университет»,

Научный руководитель: В.М. Никитенко

старший преподаватель кафедры «М и ОМД»

Течение металла при вытяжке-отбортовке коробчатых деталей существенно зависит от конструкции детали и условий реализации процесса. Для деталей коробчатой формы заранее прогнозировать преимущественное течение металла (из донной или фланцевой частей заготовки) затруднительно, поэтому возникает необходимость моделирования данного процесса с целью задания режимов его осуществления.

Анизотропия связана с физическим строением металлов и сплавов. Она имеет двойственную природу - кристаллографическую, вызванную преимущественной ориентировкой кристаллографических направлений при обработке, и механическую, обусловленную вытянутостью зёрен и неметаллических включений.  При малых степенях деформаций преобладает механическая анизотропия, при больших – оба вида.

Преимущественная ориентировка кристаллографических направлений относительно внешних деформирующих сил образует текстуру деформации. Слабое её проявление может наблюдаться при 5 – 10 % деформации. Максимальная же чёткость текстуры достигается при деформациях порядка 70 – 90 %. Текстура и степень её совершенства определяются в первую очередь типом  решётки, а затем структурой, химическим составом и схемой деформации. Она характеризуется осью (ориентировкой направления) и плоскостью (ориентировкой определённых плоскостей в кристалле).    определённое кристаллографическое направление располагается вдоль проката.

Металлические полуфабрикаты обладают симметрией механических свойств. В частности, рассматриваемых деталей, в силу особенностей их изготовления, наблюдается трансверсальная  изотропия, выраженная в том, что механические свойства в поперечном сечении примерно одинаковы, но отличны от свойств продольного направления. Практически этот вид анизотропии может быть принят и для листов из некоторых сплавов. Кроме того, при анализе ряда операций холодной штамповки свойства в плоскости листа усредняют, применяя условно расчётную схему трансверсальной изотропии.

Следовательно, данный вид симметрии металлического тела встречается довольно часто и представляет определённый теоретический и практический интерес в обработке давлением.

Теоретический анализ позволил получить математическую модель на основе, которой рассчитываются характеристики НДС  заготовки, силовые параметры процесса, а также предельные характеристики процесса формообразования по критерию предельных напряжений.

Таким образом,  становится  возможным оптимизировать технологический процесс,  с учетом влияния анизотропии механических свойств на процесс вытяжки.   Определить параметры с целью уменьшения размеров заготовки, направленные на расширение технологических возможностей процесса вытяжки-отбортовки при изготовлении деталей коробчатой формы в плане квадратной небольшой высоты с отверстием в донной части.

Литература:

1. Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением / М.В. Сторожев, Е.А. Попов. - М.: Машиностроение, 1977. - 423 с.

2 . Филимонов В.И. Моделирование процесса вытяжки-отбортовки при изготовлении коробчатых деталей с фланцем и отверстием в донной части / В.И. Филимонов, В.М. Никитенко.- «Технология металлов», № 2,  Москва, 2009.-11-17 с.

3. Арышенский, Ю. М. Теория и расчеты пластического формоизменения анизотропных материалов / Ю. М. Арышенский, Ф. В. Гречников. –  Металлургия, 1990. – 304 с