УДК 621.785.5

Исследование влияния добавки оксида лантана на морфологию борированных слоёв

Асмаловский Даниил Романович (1), Ишмаметов Дмитрий Амирович (2)

Магистр 2 курса (1), аспирант 4 курса (2)

кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: А.С. Помельникова, 
доктор технических наук, профессор кафедры «Материаловедение»

Основной причиной успешного применения и широкого распространения процесса борирования в промышленности является высокая твердость получаемых слоев. Борированные слои, образующиеся на α-железе, характеризуются твердостью до 1500-2000 HV0,1, а в случае легированных сталей твердость может достигать 2500 HV0,1. Высокая поверхностная твердость, в большинстве случаев, влечет за собой кратное увеличение износостойкости, что делает применение борирования незаменимым для тяжело нагруженных пар трения [1,2].

Главным недостатком борирования, ограничивающим развитие его применения, является хрупкость борированных слоев. По данным исследований, в т.ч. [3], ключевую роль при рассмотрении компактных борированных слоев играет отношение объема более мягкой светлой фазы Fe2B к твердой темной фазе FeB.

На современном этапе развития борированию подвергают изделия, работающие на истирание при невысоких нагрузках (конструкционные углеродистые и малолегированные стали), ответственные детали холодноштампового и горячештампового инструмента (хромистые стали), пресс-форм для литья цветных металлов под давлением [4].

Автор работы [5] видит решение снижения высокой хрупкости борированных слоев в добавлении оксида лантана, что в перспективе может повысить ресурс работы деталей после борирования.

Цель данной работы – исследовать структуру и свойства полученных борированных слоёв и сравнить влияние стандартного расплава и расплавов с добавками оксида лантана в разных процентных соотношениях на морфологию борированных слоёв.

Для достижения поставленной цели образцы из сталей ВКС-5, 40Х и Х12МФ подвергались жидкостному безэлектролизному борированию в стандартном расплаве и в расплавах с разным содержанием оксида лантана.

Борирование проводилось при температуре 1000 °С в течении 8 часов. Образцы охлаждали на воздухе.

Исследования микроструктуры образцов проведено на оптическом микроскопе Axio Vert.A1 при различных увеличениях.

Исследование микротвердости проводили на микротвердомере EMCO TEST DuraScan 70 по ГОСТ 9650-76 при нагрузке 0,100 Н. Замеры микротвердости борированного слоя осуществлялись на поперечных шлифах от поверхности вглубь до стабильных значений сердцевины.

Исследование микроструктуры на стали ВКС-5 показало, что структура представляет собой стандартные борированные слои, тёмная фаза FeB, светлая фаза Fe2B и переходный слой, но можно отметить, что фаза Fe2B заметно больше тёмной фазы, так же борированный слой имеет игольчатый вид. При добавлении оксида лантана в расплав стали ВКС-5, толщина борированных слоев увеличивается на 25% и более. На стали Х12МФ добавление оксида лантана при добавке 10% масс позволяет увеличить толщину слоев до 15 %. Дальнейшее увеличение содержания оксида лантана до 20% масс., приводит к снижению толщины слоя, но она всё равно превышает толщину слоев, полученных в расплаве без добавления оксида лантана. На стали 40Х структуры борированного слоя имеют неравномерный, игольчатый вид. Добавление оксида лантана позволяет увеличить толщину слоев на 15%, причем увеличение толщины, достигаемое при добавке 10% масс. оксида лантана, максимальное, при дальнейшем увеличении содержания оксида лантана глубина слоя не изменяется.

Исследование микротвердости показало, что на сталях ВКС-5, Х12МФ и 40Х наблюдается понижение поверхностной микротвёрдости со значений 2000-2050 HV0.1 до 1600 – 1700 HV0.1, ввиду этого понижается хрупкость. Также наблюдается более плавное распределение микротвёрдости по сечению образцов.

Проведенные исследования показали отличие в строении, толщине, значениях и распределению микротвердости по глубине упрочненных слоев на сталях с различным содержанием оксида лантана. Добавка оксида лантана в расплав увеличивает толщину борированного слоя и снижает поверхностную микротвёрдость.

Литература

- Ворошнин Л.Г. Борирование промышленных сталей и чугунов. – Минск: Беларусь, 1981. – 205 с.

- Крукович М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления структурой и свойствами борированных слоев и их использование при производстве транспортной техники. // Дисс. докт. техн. наук. – Москва, 1995. – 416 с.

- Крукович М.Г., Прусаков Б.А., Сизов И.Г. Пластичность борированные слоев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 384 с.

- Ворошнин Л.Г. Борирование промышленных сталей и чугунов // Справ. пособие. - Мн. Беларусь. - 1981. – 205 с.

- Ишмаметов Д.А., Помельникова А.С. Исследование структуры и свойств борированных слоев, полученных на сталях жидкостным методом с добавлением оксида лантана // Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред: Материалы XXIX Международного симпозиума им. А.Г. Горшкова, Кремёнки, 15–19 мая 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "ТРП", 2023. – С. 17-19.