УДК 621.785.532

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ НАСЫЩЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ АЗОТА И КИСЛОРОДА

Ральченков Максим Евгеньевич

Магистр 2 курса

кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Научный руководитель: А.Е. Смирнов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение»

В качестве объекта исследования использовали циркониевый сплав, легированный ниобием (25 %) после насыщения в атмосфере азота и кислорода.  Исследования данного сплава перспективно, в связи с возможностью повышения эксплуатационных характеристик, в первую очередь износостойкости, циркониевых сплавов в медицине, в частности, для изготовления протезов, шпилек, винтов, имплантатов и других изделий, применяемых для протезирования.

Выполнено насыщение при двух температурах и с выдержкой в течении трёх временных отрезков.

Получены электронные изображения образцов при различных временах выдержки и температурах. Выявлен характер распределения концентрации химических элементов по глубине образцов, в частности, азота и кислорода.

Выполнен рентгенофазовый анализ поверхности, получена зависимость микротвёрдости по расстоянию от поверхности для образцов (рис. 2). Так же получены зависимости износостойкости сплава от времени выдержки при азотировании.

Проведены коррозионные испытания. Анализ анодных поляризационных кривых позволяет оценить потенциал коррозии и плотность тока коррозии. Оксидированные и азотированные образцы имеют на порядок меньше плотность тока коррозии, чем исходный образец (таблица 1).

Таблица 1. Результаты коррозионных испытаний

| Образцы с условиями насыщения | Площадь, см^2 | Плотность тока коррозии, А/см^2 | Потенциал коррозии, мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный | 0,606 | 1,17E-05 | -117 |
| 540°С, 8ч | 0,123 | 3,11E-07 | -155 |
| 540°С, 16ч | 0,145 | 2,99E-07 | -203 |
| 540°С, 24ч | 0,293 | 1,03E-08 | -112 |
| 800°С, 4ч | 0,444 | 3,57E-07 | -154 |
| 800°С, 8ч | 0,383 | 4,41E-08 | -136 |
| 800°С, 12ч | 0,606 | 1,15E-06 | -234 |

Литература

- В.М.Ажажа, П.Н.Вьюгов, С.Д.Лавриненко, К.А.Линдт, А.П.Мухачев, Н.Н.Пипипенко. Цирконий и его сплавы: технологи производства, области применения. Харьков: НН ХФТИ, 1998. – 89 с.

- Northwood D. O. The development and applications of zirconium alloys //Materials & design. – 1985. – Т. 6. – №. 2. – С. 58 –70.

- Захарова М. И. Структурные изменения при превращении / М. И. Захарова, Н. А. Хатанова // Сб. Структурный механизм фазовых превращений металлов и сплавов / Под ред. Иванова О. С., Сафроновой Р. М. – М: Наука, 1976. – С. 54 – 61.

- V. Grytsyna, et al. "Destruction of Crystallographic Texture in Zirconium Alloy Tubes," in Zirconium in the Nuclear Industry: Fourteenth International Symposium, ed. P. Rudling and B. Kammenzind (West Conshohocken, PA: ASTM International, 2005), P. 305–329.