УДК 621.923.9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ

Александр Сергеевич Смирнов

Аспирант 3 курса (1),

кафедра «Технологии ракетно-космического машиностроения»

Московский Государственный Технический Университет имени Н.И. Баумана

Научный руководитель: А.Л. Галиновский, 
доктор технических наук, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Технологии ракетно-космического машиностроения»

Аддитивные технологии (АТ), такие как селективное лазерное сплавление (СЛС), активно применяются в авиакосмической, биомедицинской и других отраслях благодаря возможности создания сложных геометрических форм и монолитных деталей [1]. Однако одним из ключевых недостатков изделий, изготовленных с помощью СЛС, является высокая шероховатость поверхности (Ra от 10 до 20 мкм), что ограничивает их применение в ответственных узлах [2]. Для решения этой проблемы предлагается использование электролитно-плазменного полирования (ЭПП) — эффективного метода снижения шероховатости, который позволяет обрабатывать детали сложной геометрии [3].

ЭПП — это технология полирования, основанная на анодном растворении металла. В процессе ЭПП на поверхности обрабатываемого изделия возникает парогазовая пленка, которая препятствует диффузии электролита к впадинам микрорельефа, что приводит к их сглаживанию [4]. В отличие от электрохимического полирования (ЭХО), ЭПП использует низкоконцентрированные растворы неорганических солей и более высокие напряжения (200–400 В) [5]. Это делает процесс более безопасным и экологически чистым.

Основные проблемы внедрения ЭПП в производство [6]:

- неоднородность обработки – на сложных поверхностях с резкими переходами наблюдается неравномерность обработки;

- отсутствие прогнозируемости результата - отсутствие методик для точного определения времени обработки и изменения шероховатости;

- необходимость технологических припусков – для компенсации неравномерного растворения металла требуются дополнительные расчеты.

В рамках поиска решения вышеописанных проблем разработаны научные подходы к технологической отработке процесса ЭПП для изделий, изготовленных с помощью СЛС. В основе технологической отработки лежит численное моделирование анодных процессов растворения металла, с помощью которого решаются следующие технологические задачи:

- оценка эффективности ЭПП для конкретного аддитивного изделия через прогнозирование изменений шероховатости;

- повышение точности изготовления деталей с использованием ЭПП за счет компенсации неравномерного растворения металла технологическими припусками;

- снижение экономических и временных затрат путем замены экспериментальной отработки на численное моделирование;

- уменьшение риска брака благодаря учету неравномерности ЭПП на разных поверхностях изделия.

Для проверки адекватности физико-математической модели были проведены экспериментальные исследования на образцах из сплавов AlSi10Mg и 316L (рис.1). Образцы были изготовлены с помощью СЛС и обработаны методом ЭПП с различной продолжительностью обработки (от 60 до 600 секунд).

Рис. 1. Экспериментальные образцы, изготовленные из AlSi10Mg и 316L

Для моделирования процесса ЭПП была разработана физико-математическая модель, основанная на уравнении Фарадея для анодного растворения металла. Моделирование проводилось методом конечных разностей (МКР) с учетом распределения потенциала, плотности тока и скорости растворения материала. Результаты моделирования показали, что кривые распределения шероховатости и толщины растворенного слоя хорошо согласуются с экспериментальными данными, а коэффициент детерминации R2 для всех кривых находится в диапазоне от 0,8 до 0,95.

По результатам исследований можно сделать выводы о том, что разработаные научные подходы к технологической отработке ЭПП позволяют прогнозировать изменение шероховатости и определять технологические припуски, а проведенные экспериментальные исследования подтверждают адекватность и точность физико-математической модели.

Литература

- ГОСТ Р 57558—2017. Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения = Additive manufacturing processes. General principles. Part 1. Terminology : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2017 г. № 752-ст : идентичен ISO/ASTM 52900:2015 «Additive manufacturing — General principles — Terminology» : введен впервые. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 16 с. – Текст непосредственный.

- Сухов Д.И. Исследование параметров шероховатости поверхностного слоя и точности изготовления изделий аддитивного производства / Д.И. Сухов, С.В. Неруш, С.В. Беляков, П.Б. Мазалов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2017. – № 9(690). – С. 73-84.

- Куликов Н. С. Электролитно-плазменная обработка материалов / И. С. Куликов, С. В. Ващенко, А. Я. Каменка. Минист Белорусская наука, 2010. – 231c.

- Yerokhin A. et al. Charge transfer mechanisms underlying contact glow discharge electrolysis //Electrochimica Acta. – 2019. – Т. 312. – С. 441-456.

- Belkin P. N., Kusmanov S. A., Parfenov E. V. Mechanism and technological opportunity of plasma electrolytic polishing of metals and alloys surfaces //Applied Surface Science Advances. – 2020. – Т. 1. – С. 100016.

- Кашапов, Л. Н. Плазменно-электролитная обработка деталей авиационных двигателей, полученных с помощью селективного лазерного сплавления: дис.канд. техн. наук: 1.1.9, 2.5.15 / Ленар Наилевич Кашапов; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2022. – 179 с.