УДК 621.382

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТКИ ПОДЛОЖЕК НА СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЁНОК ITO, ПОЛУЧЕННЫХ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Романов Сергей Сергеевич (1)

Студент бакалавриата 3 курса (1)

кафедра «Электронные технологии в машиностроении»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: С.Ю. Хыдырова, 
ассистент кафедры «Электронные технологии в машиностроении»

Известно, что при создании изделий микро и наноэлектроники очистка поверхности от различных видов загрязнений имеет значительное влияние на свойства получаемого функционального слоя. Для получения плёнок высокого качества необходимо уделять особое внимание предварительной подготовке подложек [1].

Чистота подложки имеет значительное влияние на свойства получаемого покрытия. Это связано с тем фактом, что свойства подложек могут определять процесс нуклеации и последующего роста плёнки при создании тонкоплёночного покрытия. Качественная очистка также позволит улучшить адгезию покрытия к подложке и уменьшить количество дефектов в покрытии [2].

Также стоит отметить, что плазменная очистка помимо обычного удаления загрязнений, ведёт к модификации свойств поверхности, что повышает её адсорбционную и адгезионную активность [3]. Важно отметить, что подобное «активированное» состояние поверхность сохраняет и после разгерметизации и нахождении на воздухе в течение некоторого времени

Для точного определения влияния очистки была проведена серия экспериментов, в которых методом магнетронного распыления были сформированы тонкие плёнки ITO (оксид индия-олова) на стеклянных подложках. Подложки предварительно были очищены в ультразвуковой ванне на разных мощностях, в плазме аргона, кислорода, а также с использованием ионной бомбардировки при помощи ионного источника.

Плёнки ITO получены при помощи магнетронного распыления на установке ВУП-11М плёнки осаждались из мишени ITO диаметром 2”, рассчитанная толщина плёнок составила ~50 нм. Предварительная очистка проводилась в ультразвуковой ванне в ацетоне, изопропиловом спирте и деионизованной воде, очистка в плазме тлеющего разряда проводилась на установке MPC-One, исследование поверхностного сопротивления проводилось четырёхзондовым методом на установке JG ST2253.

Таблица 1. Значения поверхностном сопротивления ТП при разных методах очистки

| № п/п | Метод очистки | Поверхностное сопротивление Rs, Ом/кв |
| --- | --- | --- |
| 1 | УЗВ 60% мощности | 839 |
| 2 | УЗВ 100% мощности | 830 |
| 3 | Плазма Ar | 1055 |
| 4 | Плазма O2 | 1097 |

Обнаружено, что тип очистки имеет значительное влияние на поверхностное сопротивление тонких плёнок ITO. Образцы ITO, очищенные в ультразвуковой ванне, показывают меньшее сопротивление по сравнению с образцами, очищенными в плазме. В дальнейшем планируется расширенное исследование влияния режимов очистки на свойства плёнок ITO для различных подложек.

Литература

1. 	К. Оура, В.Г. Лифшиц, А.А. Саранин, А.В. Зотов, М. Катаяма: Введение в физику поверхности. // Ин-т автоматики и процессов упр. ДВО РАН, Москва, Наука, 2006.

2. 	Павлов С.А. Получение и исследование хромникелевых тонких плёнок. // Выпускная квалификационная работа – 2023, 16 с.

3.   Д.И. Селиверстов, Д.В. Бычков, А.В. Шуманов, И.П. Ли, Очистка деталей в плазме тлеющего разряда // Вестник РВО. – 2024. – № 3(5), 2024.