http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 620.22
АЗОТИРОВАНИЕ СПЛАВА ИНКОНЕЛЬ 718
Передерий Вероника Григорьевна 
Студент 3 курса
кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Научный руководитель: А.Е. Смирнов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение»

Инконель 718 – жаропрочный никель-хромовый сплав, легированный ниобием, молибденом, титаном и алюминием. В настоящее время благодаря его уникальным свойствам и развитию технологий получил широкое применение не только в аэрокосмической отрасли, но и в энергетике и автомобилестроении, высоко востребован в нефтехимической и газонефтяной отрасли.
Азотирование сплава 718 является эффективным методом химико-термической обработки (ХТО), направленным на повышение его триботехнических характеристик, поскольку существенным недостатком данного материала является его низкая износостойкость. В общем случае применяются как газовое, так и плазменное (ионное) азотирование. Ключевая особенность процесса заключается в формировании на поверхности тонкого упрочненного слоя, состоящего из метастабильной фазы — азотистого аустенита, представляющего собой твердый раствор азота в (-железе, что обеспечивает упрочнение без образования грубых нитридов. 
Целью данной научно-исследовательской работы является сравнительный анализ двух способов азотирования сплава Инконель 718 и определение оптимального режима обработки для достижения наилучших свойств.
В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи исследования.
1. Изучить процессы азотирования сплава Инконель 718.
2. Исследовать структуру и морфологию диффузионных слоев, формирующихся при каждом из рассматриваемых способов обработки.
3. Измерить микротвердость сплава 718 после азотирования.
4. Сравнить полученные результаты с исходными характеристиками материала до проведения ХТО.
5. Определить оптимальный способ обработки, обеспечивающий формирование равномерных диффузионных слоев с наилучшими эксплуатационными свойствами.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы были изучены процессы азотирования сплава Инконель 718. Проведен сравнительный анализ двух способов химико-термической обработки: вакуумного азотирования в среде аммиака с термической депассивацией и газового азотирования в атмосфере аммиака с добавлением хлорида аммония для химической депассивации.
В результате эксперимента исследована структура и морфология сформировавшихся диффузионных слоев, выполнена оценка их равномерности при каждом из рассматриваемых способов обработки. Выполнены измерения микротвердости упрочненной поверхности, на основе чего проведено сравнение полученных характеристик с исходными свойствами материала до химико-термической обработки.

Стало возможным обосновать и экспериментально подтвердить оптимальный способ обработки, обеспечивающий формирование равномерных диффузионных слоев.
Литература

1. 
Грязнов М. Ю., Шотин С. В., Чувильдеев В. Н. Физико-механические свойства и структура сплава Inconel 718, полученного по технологии послойного лазерного сплавления // Вестник ННГУ. 2014. №4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-svoystva-i-struktura-splava-inconel-718-poluchennogo-po-tehnologii-posloynogo-lazernogo-splavleniya (дата обращения: 18.03.2026).
2. 
Гуляев А.П. Металловедение: учебник для вузов – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия. – 1986. – 544 с.

3.  Nitriding Treatments in Nickel–Chromium-Based Superalloy INCONEL 718: A Review / O. Palma Calabokis, Ya. E. Nuñez De La Rosa, V. Ballesteros-Ballesteros, E. A. Gil González // Coatings. – 2024. – Vol. 14, No. 8. – P. 993. – DOI 10.3390/coatings14080993. – EDN UNIXZJ.
2

